## Slide 1: LP22 – Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques
Niveau : L3 / 2ème année de prépa
Prérequis :
Equations de Maxwell dans un milieu matériel
Induction, transformateur idéal
Modèle microscopique du magnétisme, dipôles magnétiques
Paramagnétisme, diamagnétisme

## Slide 2: Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques
Qu’est-ce qu’un matériau ferromagnétique
  Rappels de magnétismes
  Corps ferromagnétiques
  Température de Curie
Phénomène d’hystérésis
  Courbe de première aimantation
  Cycle d’hystérésis
  Ferromagnétiques durs/doux
  Pertes – Etude énergétique
Applications : circuits magnétiques
  Aimant permanent
  Electroaimant
Plan

## Slide 3: I – Qu’est-ce qu’un matériau ferromagnétique ?
2) Corps ferromagnétiques
Corps simples | Fe Co Ni Terres-rares (scandium, yttrium, 15 lanthanides)
Alliages | Alnico Ticonal Permalloy (Ni, Fe) Mumétal (Ni, Fe, Mo, Cu) Alliage de Heussler (Cu, Mn, Al) …
Corps composés | Ferrites MOFe2O3 (M = métal de transition) Oxydes métalliques (CrO2)

## Slide 4: I – Qu’est-ce qu’un matériau ferromagnétique ?
3) Température de Curie
Diamagnétique |  | 
Paramagnétique |  | 
Ferromagnétique |  | 
Diamagnétique |  | 
Paramagnétique |  | 
Ferromagnétique |  | 
https://youtu.be/dtmgpy8gxao?t=25
N
S
Tige en fer
Isolant thermique
Aimant permanent
Co | 1388
Fe | 1043
Ni | 627
MnOFe2O3 | 573
CrO2 | 386
MnAs | 318
Gd | 292
EuO | 69
Co | 1388
Fe | 1043
Ni | 627
MnOFe2O3 | 573
CrO2 | 386
MnAs | 318
Gd | 292
EuO | 69
Ferromagnétique
???

## Slide 5: II – Phénomène d’hystérésis
1) Courbe de première aimantation
(rhéostat)
Alimentation

## Slide 6: II – Phénomène d’hystérésis
1) Courbe de première aimantation
Source : Wikipédia
Comparaison dia / para / ferro
Matériau | Fe (pur) | mumétal | permalloy | Acier trempé
 |  |  |  | 98
Matériau | Fe (pur) | mumétal | permalloy | Acier trempé
 |  |  |  | 98
(ou )
Rotations réversibles
Déplacements irréversibles des parois
Déplacements réversibles des parois

## Slide 7: II – Phénomène d’hystérésis
2) Cycle d’hystérésis
aimantation de saturation
aimantation rémanente (à )
champ coercitif (pour avoir )

## Slide 8: II – Phénomène d’hystérésis
3) Ferromagnétiques durs / doux
DURS
DOUX
  Alnico
  Ferrites dures
  Matériaux intermétalliques (terres-rares et métaux de transition)
  Fer doux
  Permalloy
  Mumétal
  Ferrites

## Slide 9: II – Phénomène d’hystérésis
4) Pertes – Etude énergétique

## Slide 10: III – Applications : circuits magnétiques
1) Aimant permanent
Aimant
Fer doux
Point de fonctionnement
Droite d’entrefer

## Slide 11: III – Applications : circuits magnétiques
2) Electroaimant – principe de l’aimant de levage
Conservation du flux 
Théorème d’Ampère 
Inductance
Energie magnétique 
Force d’attraction 